## Slide 1: Développement de biomatériaux antimicrobiens pour des applications dentaires
Workshop Sciences et Ingénierie des surfaces et interfaces
17 Octobre 2024
Dr. Elora Bessot, Dr. Jean-Bernard Tommasino, Dr. Laurence Bois, Dr. Laurence Heinrich-Balard, Dr. Laurent Gremillard, Pr. Arnaud Lafon, Dr. Solène Tadier, Dr. Nina Attik
Notes: J’ai changé pour Arnaud , il prof depuis sep

## Slide 2: Contexte & objectifs
Élaborer de nouvelles surfaces multi-échelles
à propriétés antimicrobiennes
Mise en forme au sein d'un biomatériau et contrôle de la topographie de surface
Caractérisations et évaluation biologique
Cavité buccale: Milieu complexe
Impacts : thérapeutique, académique & socio-économique
Besoin de biomatériaux antibactériens ?
Complexes antimicrobiens & vectorisation de la silice
Preuve de concept d’un nouveau
biomatériau dentaire antimicrobien
Infections & résistance aux antibiotiques: plus de décès que les cancers (2050)
(ECDC: Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies)
Impact économique ≈ Crise économique de 2008
[1] https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Nov2023-ECDC-WHO-Executive-Summary.pdf
[2] https://documents1.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/final-report.pdf

## Slide 3
Tâche 1.1
Equipe CIMP
Élaboration des complexes métallo-organiques antimicrobiens
Tâche 1.2
Equipes CIMP/I2B
Élaboration de particules de la silice mésoporeuse & chargement par les complexes antimicrobiens
Tâche 2
Equipes CERA/I2B
Surface de biomatériaux modèles et architecturés
Tâche 3
Equipe BIO
Évaluation biologique ISO 10993 & ISO 20743
Perspectives & transfert de technologie
Tâche 0
Management du projet de recherche et encadrement de la thèse
Consortium et organisation du projet

## Slide 4
Sommaire
Synthèse de CAMs
Synthèse de biocéramiques
Mise en forme
Etude du relargage
Manipulabilité

## Slide 5
Synthèse de complexes antibiotiques-métal (CAMs)
Ligand antibiotique
M
Ion métallique
+
NH3
EtOH
Monomère
Dimère
Chaîne 1D
M
M
Tommasino et al., Polyhedron, 2011
Tommasino et al., New Journal of Chemistry, 2012
Synthèse de CAMs
Bonne corrélation théo/exp
Choix en fonction de la réglementation
Broyage des CAMs pour incorporation
50 µm
MEB
Ag+
Zn2+
Cu2+
Sulfonamides
Quinolones
Chlorhexidine

## Slide 6
CaHPO4
CaCO3
α-TCP
β-TCP
1500 rpm 4 min
oven 50°C 2h
1300°C 15h
quenching
Synthèse et mise en forme des biocéramiques
Synthèse solide-solide
MEB
2 µm
 64% α-TCP 36% β-TCP
 R = 72%
Synthèse effective d’une poudre réactive pour prise
Formulation de la pâte à adapter
Chart: Composition of synthetized powder

## Slide 7
Synthèse et mise en forme des biocéramiques
Formulation de la pâte
+/- CAMs
Taux de CAMs 0 %
0.25 %
0.5 %
1 %
2 %
x%
y%
L/P = z
Moulage+ robocasting + caracterisations rhéologiques
Bonne imprimabilité
Pâte chargée meilleures propriétés rhéologiques
Optimisation de la prise : exploration des approches alternatives
Chart: AS en fonction du temps de préparation chargée
| 9.9799999999999993E-6 | 1.6099999999999998E-5 | 2.6100000000000001E-5 | 4.2200000000000003E-5 | 6.8100000000000002E-5 | 1.1E-4 | 1.7799999999999999E-4 | 2.8699999999999998E-4 | 4.64E-4 | 7.5000000000000002E-4 | 1.2099999999999999E-3 | 1.9599999999999999E-3 | 3.16E-3 | 5.11E-3 | 8.2500000000000004E-3 | 1.3299999999999999E-2 | 2.1600000000000001E-2 | 3.4799999999999998E-2 | 5.6300000000000003E-2 | 9.0899999999999995E-2 | 0.14699999999999999 | 0.23699999999999999 | 0.38300000000000001 | 0.61899999999999999 | 1
G' pas chargée (1) | 212230 | 271330 | 256900 | 278550 | 254930 | 220700 | 174100 | 126320 | 86888 | 57507 | 39280 | 26014 | 17176 | 10974 | 7047.4 | 4224.1 | 2675 | 1824.9 | 1400.9 | 1109.6 | 906.59 | 831.69 | 706.39 | 501.61 | 343.82
G" pas chargée (2) | 91746 | 99676 | 96252 | 100740 | 97028 | 91687 | 81376 | 66479 | 50979 | 36766 | 25905 | 17495 | 11713 | 7786.6 | 5301.6 | 3403.1 | 2239.7 | 1589.6 | 1261.9 | 1038.2 | 896.05 | 858.89 | 808.37 | 704.97 | 588.57
G' chargée (1) | 5990100 | 6187900 | 6202800 | 5948200 | 5563800 | 4840400 | 3940100 | 2881100 | 1865300 | 1060600 | 527670 | 243480 | 117560 | 63341 | 35089 | 17056 | 12641 | 8639 | 5783.4 | 4007.6 | 2850.4 | 2052.8 | 1470.9 | 933.95 | 525.15
G" chargée (2) | 456700 | 463440 | 470280 | 506590 | 536010 | 571890 | 570930 | 512230 | 397050 | 261470 | 153330 | 88602 | 52505 | 32643 | 20686 | 11914 | 9053.2 | 6643.5 | 5019 | 3887.9 | 3046.2 | 2465.4 | 2010.4 | 1501.7 | 1049.1
MEB

## Slide 8
Étude du relargage des espèces ioniques
Relargage des ions dans H2O distillée de pièces non chargées (NC) et chargées (CH)
Deux méthodes de relargage testées à différents temps
6h, 24h, 72h, 1 semaine
Incubation 37°C
2 mm
4 mm
pH et masse évoluent avec le temps
%HA évolue également (poursuite de la prise)
Effet burst à 6h à confirmer avec la nouvelle méthode de prise
Chart: Evolution du pH dans pastilles
| 0 | 6 | 24 | 72 | 168
PC NC | 7.04 | 6.9633 | 6.74 | 6.32 | 6.1667
PC CH | 7.04 | 7.01 | 6.78 | 6.4933 | 6.23
C NC | 7.04 | 7.06 | 6.7133 | 6.5633 | 6.3233
C CH | 7.04 | 6.9333 | 6.7 | 6.4067 | 6.17
Chart: Comparaison masses initiales/finales
| 6 | 24 | 72 | 168
C NC | 107.8361 | 109.0874 | 112.1455 | 119.7347
C CH | 106.904 | 110.7197 | 109.3578 | 116.06
PC NC | 124.5941
PC CH | 121.4965
C NC
C CH
PC NC
PC CH
6H
24H
72H
1S

## Slide 9
Manipulabilité des biomatériaux
Faisabilité dans un contexte pré-clinique
Cavités dentaires 3x3x5mm
1
2
3
4
1
Ciment CaP modèle
2
CaP + MACs
3
Composite commercial (DMG)
4
DMG + MACs
Dissolution/précipitation
Photo-polymérisation (40s)
Bonne manipulabilité de α-TCP et du DMG/Ba avec ou sans CAMs
Réaction de prise rapide pour α-TCP (< 15 min)  application clinique possible

## Slide 10
Principaux résultats
Synthèse de CAMs
Synthèse de biocéramiques
Moulage et impression 3D
Étude du relargage et manipulabilité
Ag-enrofloxacine
1
2
3
4
Candidat sélectionné
Complexe non répertorié synthétisé
Synthèse d’une poudre réactive pour prise
Bonne manipulabilité des matériaux
Réaction de prise rapide (<15min)
Effet burst sur 6h de relargage

## Slide 11
Analyse en cours
Avancées et perspectives
Évaluations biologique
et bactériologique
Caractérisation mécaniques
Étude du relargage
Pastilles prise optimisée
Effet burst: activité antibactérienne
Traction, flexion 3 points et microdureté
Cytocompatibilité et bioactivité
Modèles cellulaires de la sphère orale
Cytotoxicité au cristal violet
Activité métabolique à l’Alamar Blue
Morphologie et bioactivité Imagerie Confocale
Test de diffusion/inhibition
Croissance et dénombrement
Formation de biofilms
K. Shindo, Thèse de Doctorat, 2019
Streptococcus mutans
ISO 20743
ISO 10993

## Slide 12
Merci de votre attention !
Nina Attik
Jean-Bernard Tommasino
Laurence Bois
Arnaud Lafon
Solène Tadier
Laurent Gremillard
Laurence Heinrich-Balard
Figures avec Biorender
elora.bessot@univ-lyon1.fr
nina.attik@univ-lyon1.fr